Корозійна і електрохімічна поведінка нержавіючих сплавів

# в модельних розчинах синтезу дикарбонових кислот.

# Черкас К.В.

# керівник доцент кафедри "Загальної фізики",

# кандидат технічних наук. доцент Татарченко Г.О.

# Сєвєродонецький технологічний інститут.

Синтез органічних речовин з використанням в якості окислювача озону є перспективною по сирцевим і енергетичним витратам технологією. Разом з цим апаратурного оформлення процесу не виконано.

Ціль роботи: провести лабораторні дослідження нержавіючих сплавів в сірчанокислих озонованих модельних розчинах синтезу дикарбованих кислот з добавками бензотриазолу (БТА) і бензимідазолу (БІА).

Проведені дослідження корозійно-електрохімічної поведінки сплавів Н70М27Ф (Хастелой-В), 08ХН28МДТ (ЕІ-943) і сталі 12Х18Н10Т в озонованих 30÷40%-них  розчинах H2SO4 з додаванням 1% БТА і 1% БІА. БТА і БІА є поверхово-активними речовинами і, залежно від умов, виявляють свої властивості, як активатори або, як інгібітори корозії [1]. Досліджено, що молекул БТА в 40%-ній H2SO4 адсорбується більше, ніж молекул БІА, захисну дію БІА можна  очікувати за умови негативного зарядження електрода, тоді як БТА поблизу нульового заряду й за умови невеликого позитивного заряду. Виявлено, що сплав Хастелой-В як в аерованих, так і в озонованих 30 і 40%-них розчинах H2SO4  при 60°С з добавками 1% БІА і 1% БТА не пасивується, його електрохімічні характеристики не змінюються. Корозійна стійкість сплаву і його зварних з'єднань під впливом БІА незначно поліпшується, а під впливом БТА погіршується, а в цілому сплав є стійкими в цих умовах – 4÷5 бала за 10 - бальною шкалою [2]. Введення О3 у розчини H2SO4 погіршує корозійну стійкість в 10÷20 разів (табл.), і сплав з розряду стійких переходить у розряд пониженостійких – 6÷7 балів, а адсорбція цих органічних добавок на цьому сплаві настільки незначна, що суттєвого впливу на корозію сплаву ці добавки не роблять.

На електрохімічну поведінку нержавіючої сталі 12Х18Н10Т в 30%-ній H2SO4 при підвищеній температурі істотно впливає тип  органічної добавки, що вводиться, а також введення О3. Незначний позитивний ефект (зменшення критичного струму пасивації й щільності струму розчинення в пасивному стані) досягається тільки за умови спільної дії О3 і БІА, що підтверджують і корозійні дослідження – корозійний процес залишається скороминучим (табл.). БТА, на відміну від БІА, має набагато вагоміший позитивний вплив, а О3 за умови підвищених температур тільки зменшує дію БТА, але все-таки спільна дія БТА й О3 має позитивний вплив на корозійну стійкість сталі 12Х18Н10Т порівняно з фоновими розчинами. Також як БТА, так і О3 помітно звужують площу анодної петлі й збільшують область пасивного стану сталі. Гравіметричні дослідження підтверджують те, що корозійні властивості сталі набагато поліпшуються, ступінь захисту збільшується в 5000 разів. Додавання О3 у розчини з БТА, на відміну від розчинів з БІА, погіршує ступінь захисту до 2000÷3000 разів.

На величину критичних струмів пасивації і густину струмів розчинення в пасивному стані сплаву 08ХН28МДТ додавання БІА і БТА, а також введення О3 в 40%-ні розчини H2SO4 при температурі 60°С суттєвого впливу не роблять. Цей сплав та його зварні з'єднання досить стійкі (2÷3 бали) у 40%-них фонових розчинах H2SO4 і з добавкою БТА при 60°С (табл.), при цьому озонування покращує високу стійкість цього сплаву і підвищує ступінь захисту. Однак додавання у фонові розчини БІА помітно знижує стійкість сплаву, переводячи його з групи досить стійких у стійкі. Введення О3 також сприяє покращенню корозійної стійкості, але все-таки  швидкість корозії зварних з'єднань залишається порівняно високою, що вказує на негативний вплив у корозійній стійкості цього сплаву добавки БІА. Корозія сплаву протікає з кисневою деполяризацією, а сама пасивація викликається кисневовмістимими окислювачами, тому процес озонування позитивно впливає   на корозійну стійкість сплаву.

Таблиця .  Швидкість корозії Км (мм/год.) сплавів при 60º С у розчинах H2SO4 .

| Метал Середов., H2SO4,% | Н70М27Ф | 12Х18Н10Т | 06ХН28МДТ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 40% | Z | 30% | Z | 40% | Z |
|  | Аер. | О3 |  | Аер. | О3 |  | Аер. | О3 |  |
| Фон | Осн. Ме | 0,019 | 0,363 | 18,8 | 61,175 | 48,722 | 0,8 | 0,003 | 0,002 | 0,6 |
|  | Зв. з(єдн. | 0,051 | 0,589 | 11,5 | 77,022 | 62,665 | 0,8 | 0,003 | 0,002 | 0,7 |
| Фон+ 1%БІА | Осн. Ме | 0,014 | 0,284 | 20,0 | - | 48,259 |  | 0,087 | 0,001 | 10-2 |
|  | Зв. з(єдн. | 0,044 | 0,463 | 10,5 | - | 55,513 | - | 0,087 | 0,036 | 0,4 |
| Фон+ 1%БТА | Осн. Ме | 0,053 | 0,743 | 14,0 | 0,011 | 0,017 | 1,5 | 0,002 | 0,001 | 0,5 |
|  | Зв. з(єдн. | 0,105 | 1,280 | 12,2 | 0,012 | 0,038 | 3,0 | 0,002 | 0,001 | 0,5 |

Z - відношення швидкості корозії в розчинах H2SO4 (озоновані/аерова

Литература.

- Татарченко Г.О., Тюпало Н.Ф., Кузуб B.C. и др. Ингибирующее действие бензимидазола и                    бензотриазола на коррозию стали 12Х18Н10Т в серной кислоте. // Защита металлов. – 1992. – Т.28, № 5. – С.842-845.

- Жук Н.П. Коррозия и защита от коррозии. Расчеты. // М.: МАШГИЗ, 1957. 331 с.

# Text boxes

Таким чином, у модельних умовах 1) сплав Хастелой-В є стійким при 60С з добавками БІА і БТА, стійкість сплаву  зменшується в 10÷20 разів при додаванні О3; 2) сплав 06ХН28МДТ має високу корозійну стійкість у фонових розчинах і розчинах з БТА, але стійкість сплаву, і зварних з'єднань, знижується при додаванні БІА, озон позитивно впливає у всіх середовищах; 3) сталь 12Х18Н10Т зовсім нестійка при 60°С в 30% фонових розчинах H2SO4 і з додаванням БІА, але  БТА до 5000 разів покращує стійкість  сталі; введення О3 знижує стійкість сталі з БТА, але вона залишається стійкою.